目　　　次 (Contents)

Ⅰ．溶接過程における欠陥

Defects in Welding Processes

Ⅰ．1	高温割れ（Hot Cracks）	2

概説（Outline）	2

凝固割れ（Solidification Cracks）

(1)	軟鋼の片面サブマージアーク溶接時に発生した終端割れの破面	6

(2)	軟鋼のシーム溶接開始時に発生した凝固割れの破面	10

(3)	SS41鋼の電子ビーム溶接時に発生した凝固割れの破面	12

(4)	SM41鋼の炭酸ガスアーク溶接時に発生した凝固割れの破面
（その1）	14

(5)	SM41鋼の炭酸ガスアーク溶接時に発生した凝固割れの破面
（その2）	16

(6)	SM41鋼の横向き炭酸ガスアーク溶接時に発生したなし形ビート割れの破面	18

(7)	SM41鋼の片面サブマージアーク溶接時に発生した終端割れの破面	20

(8)	HT50鋼のサブマージアーク溶接時に発生したなし形ビート割れの
破面	24

(9)	HT50鋼のサブマージアーク溶接時に通電チップの溶落ちによって
発生した凝固割れの破面	26

(10)	HT50鋼の片面サブマージアーク溶接時に発生した終端割れの破面	30

(11)	圧力容器用炭素鋼のエレクトロスラグ溶接時に発生した凝固割れの
破面	34

(12)	HT60鋼のエレクトロガス溶接時に発生した凝固割れの破面	36

(13)	HT80鋼の電子ビーム溶接時に発生した凝固割れの破面	38

(14)	21／4Cr-1Mo鋼の電子ビーム溶接時に発生した凝固割れの破面	40

(15)	中炭素鋼のTIG溶接時に発生した凝固割れの破面	42

(16)	高炭素鋼のTIG溶接時に発生した凝固割れの破面	44

(17)	マルテンサイト系ステンレス鋼のTIG溶接時に発生した凝固割れの
破面	46

(18)	オーステナイト系ステンレス鋼の被覆アーク溶接時に発生した凝固
割れの破面	50

(19)	オーステナイト系ステンレス鋼溶接棒による3.5％Ni鋼の被覆アーク
溶接時に発生した凝固割れの破面	52

(20)	インコネル系溶接棒によるオーステナイト系ステンレス鋼管と
21／4Cr-1Mo鋼管の被覆アーク溶接時に発生した凝固割れの破面	54

(21)	インコネル系ワイヤによるステンレスクラッド材のTIG溶接時に
発生した凝固割れの破面	56

液化割れ，その他（Liquation and Other Cracks）

(22)	中炭素鋼の熱影響部に発生した液化割れの破面	58

(23)	中炭素鋼の再加熱を受けた溶接金属に発生した液化割れの破面	62

(24)	Fe-36％Ni合金インバーの再加熱を受けた溶接金属に発生した延性
低下割れの破面	66

Ⅰ．2	低温割れ（Cold Cracks）	70

概説（Outline）	70

再現試験による割れ（Cracks in Synthetic Tests）

(25)	水素添加HT80鋼の三点曲げ試験における水素脆化擬へき開破面	76

(26)	水素脆化破面の結晶方位	80

(27)	HT80鋼再現熱影響部の青熱脆化域での水素脆化破面	84

インプラント試験による割れ（Cracks in Implant Tests）

(28)	HT50鋼の被覆アーク溶接部における低温割れ破面	88

(29)	HT50鋼のインプラント試験による定荷重負荷と低歪速度負荷の
場合における低温割れの破面の比較	92

(30)	HT50およびHT80鋼の被覆アーク溶接部における低温割れ破面	94

(31)	HT80鋼の被覆アーク溶接部における低温割れ破面	100

ルート割れ（Root Cracks）

(32)	HT50鋼の被覆アーク溶接部におけるルート割れ破面（その1）	104

(33)	HT50鋼の被覆アーク溶接部におけるルート割れ破面（その2）	108

(34)	HT50鋼のTIG溶接金属におけるルート割れ破面	110

(35)	HT50鋼の水中での被覆アーク溶接部におけるルート割れ破面	112

(36)	HT60鋼の被覆アーク溶接部におけるルート割れ破面	114

(37)	HT60鋼のMAG溶接部におけるルート割れ破面	118

(38)	HT60鋼の被覆アーク溶接金属におけるルート割れ破面	122

(39)	ラインパイプ用鋼の被覆アーク溶接部におけるルート割れ破面	124

(40)	圧力容器用炭素鋼の被覆アーク溶接部におけるルート割れ破面	126

(41)	HT80鋼の被覆アーク溶接部におけるルート割れ破面	128

(42)	HT80鋼の炭酸ガスアーク溶接部におけるルート割れ破面	130

(43)	HT80鋼の水中での被覆アーク溶接部におけるルート割れ破面	134

(44)	HT100鋼の被覆アーク溶接部におけるルート割れ破面	136

(45)	HT100鋼のMIG溶接部におけるルート割れ破面	140

(46)	HY130鋼の溶接金属におけるルート割れ破面（その1）	142

(47)	HY130鋼の溶接金属におけるルート割れ破面（その2）	144

(48)	HY130鋼の溶接金属におけるルート割れ破面（その3）	148

止端割れ，その他（Toe Crack and Others)

(49)	圧力容器用炭素鋼の被覆アーク溶接部における止端割れ破面	150

(50)	HT50鋼の被覆アーク溶接部におけるヒール割れ破面	154

(51)	HT50鋼の消耗ノズル式エレクトロスラグ溶接金属における低温
割れ破面	156

(52)	21／4Cr-1Mo鋼の多層サブマージアーク溶接金属における横割れ
破面	158

(53)	9％Ni鋼の共金サブマージアーク溶接金属における低温割れ破面	162

Ⅰ．3	ラメラテア（Lamellar Tearings）	166

概説（Outline）	166

(54)	HT60鋼のガス切断部端面割れの破面	170

(55)	SM41鋼の完全拘束割れ試験によるMAG溶接部の破面	172

(56)	HT50鋼の板厚方向インプラント試験片の破面	176

(57)	HT60鋼のインプラント試験片の破面	180

(58)	HT60鋼のMAG溶接部の板厚方向インプラント試験片の破面	184

(59)	HT80鋼（0.023％S）の板厚方向インプラント試験片の破面	188

(60)	HT80鋼（0.004％S）の板厚方向インプラント試験片の破面	192

(61)	HT80鋼（0.023％S）の45˚方向インプラント試験片の破面	194

Ⅰ．4	後熱処理割れ（SR割れ）（Stress-Relief Cracks）	198

概説（Outline）	198

(62)	HT80鋼の被覆アーク溶接熱影響部のSR割れの破面	202

(63)	HT80鋼の電子ビーム溶接熱影響部のSR割れの破面	204

(64)	圧力容器用低合金鋼の被覆アーク溶接熱影響部のSR割れの破面	206

(65)	1Cr-0.5Mo鋼の被覆アーク溶接熱影響部のSR割れの破面	208

(66)	21／4Cr-1Mo鋼の被覆アーク溶接熱影響部のSR割れの破面	210

(67)	21／4Cr-1Mo鋼のエレクトロスラグ溶接金属のSR割れの破面	212

(68)	21／4Cr-1Mo鋼のTIG溶接金属のSR割れの破面	214

(69)	圧力容器用低合金鋼の肉盛溶接部のアンダークラッド・
クラッキングの破面	216

(70)	HT100鋼の肉盛溶接部のアンダークラッド・クラッキングの破面	220

Ⅰ．5	その他の割れ（Other Cracks）	224

概説（Outline）	224

(71)	鋳鉄上に純鉄系の被覆アーク溶接棒で単相ビートをおいた場合に
発生した割れの破面	226

(72)	被覆アーク溶接による13Mn系硬化肉盛部の1層目に発生した割れ
の破面	228

(73)	サブマージアーク溶接によるCr-Mo系硬化肉盛部に発生した横割れ
の破面	232

(74)	被覆アーク溶接による30Cr鋳鉄系硬化肉盛部に発生した割れの
破面	234

Ⅰ．6	ブローホール，スラグ巻込みなど（Blowholes，Slag，
Inclusions and Others）	236

概説（Outline）	236

(75)	SS41鋼の被覆アーク溶接時に発生したブローホール	238

(76)	SM41鋼の被覆アーク溶接時に発生したブローホール	240

(77)	軟鋼の電子ビーム溶接時に発生したブローホール	242

(78)	SM41鋼とニッケルクロムモリブデン鋼の異材継手のMIG溶接時に
発生したブローホール	244

(79)	軟鋼管のサブマージアーク溶接時に発生したウォームホール	246

(80)	SS41鋼の被覆アーク溶接時に発生した融合不良	248

(81)	SM41鋼の被覆アーク溶接時に発生したスラブ巻込み	250

(82)	HT50鋼のサブマージアーク溶接時に発生したスラブ巻込み	252

Ⅱ．溶接継手における破壊および腐食

Failures in Welded Joints

Ⅱ．1	静的破壊（Fractures in Static Tests）	256

概説（Outline）	256

引張試験（Tension Tests）

(83)	HT50鋼の板厚方向引張破面	258

(84)	低硫HT50鋼の板厚方向引張破面	262

(85)	P添加40キロ級鋼の点溶接継手の引張破面	266

(86)	HT50鋼の溶接継手引張試験における止端割れの破面	268

(87)	伸び異常低下を示したHT50鋼サブマージアーク溶接金属の
引張破面	272

(88)	HT60鋼の溶接継手引張試験において溶接欠陥及び水素割れから
発生した脆性破壊の破面	276

(89)	オーステナイト系ステンレス鋼用被覆アーク溶接棒の全溶着金属の
引張破面	280

曲げ試験（Bending Tests）

(90)	部分溶融域にまで加熱された中炭素鋼の曲げ破面	282

(91)	21／4Cr-1Mo鋼に肉盛したオーステナイト系ステンレス鋼溶接金属の
PWHT後のσ脆化による曲げ破面	284

SR割れ再現試験（Synthetic Tests of SR Cracks）

(92)	SR割れ再現試験におけるHT60，HT80及びHT100鋼の破面	286

(93)	SR割れ再現試験におけるHT80鋼の破面	292

(94)	SR割れ再現試験における1Cr-0.5Mo鋼の破面	294

(95)	SR割れ再現試験における21／4Cr-1Mo鋼熱影響部の破面	296

(96)	SR割れ再現試験における圧力容器用低合金鋼の破面（その1）	300

(97)	SR割れ再現試験における圧力容器用低合金鋼の破面（その2）	302

高温延性試験（Hot Ductility Tests）

(98)	1350℃におけるオーステナイト系ステンレス鋼熱影響部の引張破面	304

(99)	1350℃におけるNb入りオーステナイト系ステンレス鋼熱影響部の
引張破面	306

(100)	高温延性試験における完全オーステナイト系ステンレス鋼の破面	308

Ⅱ．2	衝撃破壊（Fractues in Impact Tests）	314

概説（Outline）	314

熱影響部（Heat-Affected Zone）

(101)	HT80鋼再現HAZ材の衝撃破面	320

(102)	低温用アルミキルド鋼の片面サブマージアーク溶接におけるボンド
部の衝撃破面	322

(103)	HT70鋼のサブマージアーク溶接におけるボンド部の衝撃破面	326

溶接金属（Weld Metal）

(104)	低温圧力容器用炭素鋼の大電流MIG溶接における酸素含有量の
異なるTi-B系溶接金属の衝撃破面	328

(105)	HT50鋼のサブマージアーク溶接における溶接金属の衝撃破面
（その1）	330

(106)	HT50鋼のサブマージアーク溶接における溶接金属の衝撃破面
（その2）	332

(107)	圧力容器用炭素鋼の電子ビーム溶接における溶接金属の衝撃破面	334

(108)	ラインパイプ用鋼のサブマージアーク溶接における酸素含有量の
異なる溶接金属の衝撃破面	336

(109)	ラインパイプ用制御圧延鋼の大電流MIG溶接金属における後熱処理
前後の衝撃破面	340

(110)	制御圧延鋼の大電流MIG溶接金属における後熱処理前後の衝撃
破面	344

(111)	HT80鋼の被覆アーク溶接における溶接金属の衝撃破面	346

(112)	HT80鋼のMIG溶接における溶接金属の衝撃破面	350

(113)	HT80鋼のサブマージアーク溶接における溶接金属の衝撃破面	352

(114)	0.5Mo鋼の電子ビーム溶接における溶接金属の衝撃破面	354

(115)	21／4Cr-1Mo鋼のサブマージアーク溶接における溶接金属の衝撃破面
（その1）	356

(116)	21／4Cr-1Mo鋼のサブマージアーク溶接における溶接金属の衝撃破面
（その2）	360

(117)	3.5％Ni鋼の被覆アーク溶接における溶接金属の衝撃破面	362

(118)	3.5％Ni鋼のサブマージアーク溶接における溶接金属の破面に対する
凝固組織方位の影響	366

(119)	9％Ni鋼の被覆アーク溶接における共金系溶接金属の衝撃破面	372

(120)	9％Ni鋼の被覆アーク溶接におけるインコネル系溶接金属の衝撃
破面	376

Ⅱ．3	疲労破壊（Fractures in Fatigue Tests）	378

概説（Outline）	378

(121)	S35C鋼の高周波焼入れ領域近傍での疲労破面	382

(122)	SM41鋼とHT80鋼との電子ビーム異材溶接部での疲労破面	386

(123)	軟鋼の管円周継手の繰返し載荷試験時に止端部に発生した疲労破面	390

(124)	圧力容器用炭素鋼の被覆アーク溶接における溶接金属の疲労破面	392

(125)	圧力容器用炭素鋼の溶接継手を直角に横切って伝ぱした疲労き裂の
破面	396

(126)	HT50鋼の被覆アーク溶接における溶接金属の疲労破面	398

(127)	HT50鋼の溶接継手を直角に横切って伝ぱした疲労き裂の破面	400

(128)	HT60鋼の被覆アーク溶接における熱影響部の疲労破面	402

(129)	HT60鋼の被覆アーク溶接における溶接金属の疲労破面	404

(130)	圧力容器用低合金鋼のサブマージアーク溶接における熱影響部の
疲労破面	406

(131)	圧力容器用低合金鋼のサブマージアーク溶接における溶接金属の
疲労破面	408

(132)	HT80鋼の被覆アーク溶接継手人工欠陥材の疲労破面	410

(133)	HT80鋼の水圧タンク・マンホール部の疲労破面	412

(134)	HT80鋼のサブマージアーク溶接における多層盛溶接部での
疲労破面	414

(135)	オーステナイト系ステンレス鋼のTIG溶接における熱影響部の
疲労破面	418

(136)	オーステナイト系ステンレス鋼のTIG溶接における溶接金属の
疲労破面	420

(137)	二相ステンレス鋼のTIG溶接における溶接金属の疲労破面	422

(138)	オーステナイト系ステンレス鋳鋼の管溶接部の疲労破面	426

(139)	オーステナイト系ステンレス鋼の管内面溶接部のパルセーティング・
ストレス・クリープ破面	430

(140)	オーステナイト系ステンレス鋼の被覆アーク溶接における溶接金属
の熱疲労破面	434

Ⅱ．4	腐食（Corrosion Failures）	438

概説（Outline）	438

(141)	フェライト系ステンレス鋼における熱影響部の粒界腐食	442

(142)	オーステナイト系ステンレス鋼における熱影響部のウェルド・
ディケイ	444

(143)	安定形オーステナイト系ステンレス鋼における熱影響部のナイフ
ライン・アタック	448

(144)	オーステナイト系ステンレス鋼溶接部のキャビテーション壊食面	452

Ⅱ．5	応力腐食割れ（SCC）（Stress-Corrosion Cracks）	456

概説（Outline）	456

(145)	HT80鋼の焼入材のSCC破面	462

(146)	ラインパイプ用鋼の熱影響部の水素誘起割れの破面	464

(147)	鋭敏化処理を受けたオーステナイト系ステンレス鋼の高温高圧水中
における粒界形SCC破面	466

(148)	オーステナイト系ステンレス鋼の熱影響部の粒界形SCC破面	468

(149)	高温純水中でオーステナイト系ステンレス鋼溶着部に発生した
SCC破面	470

(150)	オーステナイト系ステンレス鋼溶接金属部の塩化物水溶液中での
SCC破面	472

Ⅱ．6	水素侵食（水素アタック）（Hydrogen-Attacked Failures）	474

概説（Outline）	474

(151)	圧力容器用炭素鋼の熱影響部の水素侵食割れ破面	478

(152)	高温高圧水素環境下に曝されたHT50鋼および21／4Cr-1Mo鋼の再現
HAZ衝撃破面	480

(153)	21／4Cr-1Mo鋼の溶接金属の水素侵食割れ破面	482

Ⅲ．溶接構造物における欠陥および破壊の事例

Failures in Welded Components and Assemblies

概説（Outline）	486

(154)	SS41鋼の反応容器仕切板の溶接部で発生した破壊の破面	488

(155)	タンカーにおいて溶接欠陥から発生した脆性破壊の破面	492

(156)	アンモニア受液器の鏡板・胴板仮付溶接部に発生した割れの破面	498

(157)	HT50鋼の回転ドラム溶接部に発生した疲労き裂の破面	502

(158)	HT60鋼のフラッシュ溶接継手のフランジ加工時に見られた割れの
破面	504

(159)	HT80鋼の低温貯蔵タンクで発見されたスラブ巻込み	506

(160)	1Cr-0.5Mo遠心力鋳鋼管製のボイラ蒸気管の熱影響部で発見された
割れの破面	508

(161)	21／4Cr-1Mo鋼溶接部の焼ならし後の塑性加工時に発生した脆性破壊
の破面	512

(162)	圧延ロールの肉盛溶接部にて使用中に発生した割れの破面	516

(163)	耐摩耗鋼のすみ肉溶接部に発生した割れの破面	518

(164)	低マンガン鋼鋳鋼製の揺り腕軸受に発生した疲労破壊の破面	522

(165)	オーステナイト系ステンレス鋼パイプ製のはしご支柱の溶接部の
破断部の破面	526

材料別索引（Material Index）	528